# ООО «Группа Компаний Кволити»

Тел./факс: (495) 347 9013

## ПАСПОРТ № 0806/20-2020

Клей обойный «Кволити» (Универсальный, Универсальный Эконом, Виниловый, Флизелиновый)

ТУ 2385-003-77535183-2011

Дата изготовления	    08 июня 2020г

| № п.п. | Наименование показателя | Норма | Установлено анализом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид однородный порошок светлого цвета cоотв. 2 Время приготовления клея не более 15 минут cоотв. 3 Чистота поверхности лицевая сторона наклеенных обоев идентична поверхности cоотв. обоев до наклеивания 4 Сопротивление расслаиванию, Н/см, не менее 2,2 cоотв. 5 Массовая доля влаги, % не более 14,0 cоотв. 6 Клеящая способность хорошая cоотв. |  |  |  |

Заключение – качество продукции соответствует требованиям ТУ 2385-003-77535183-2011

Примечание: Расслаивание, появляющееся в процессе хранения клея устраняется перемешиванием и не является браковочным фактором.